# EsteBond EPT

Curing Epoxy Bonding, Sealant dan untuk Perbaikan Beton

Deskripsi

EsteBond EPT adalah produk dari dua komponen, sistem resin epoksi cepat curing bebas pelarut yang terdiri dari resin abu-abu campuran, bahan pengisi dan agen thixotropic serta zat pengawet dalam jumlah yang telah diukur sebelumnya untuk memudahkan pencampuran di lokasi. EsteBond EPT diformulasikan secara khusus untuk memenuhi persyaratan pengikatan elemen beton prefabrikasi dan pekerjaan perbaikan beton cepat, seperti jalan tol, pelabuhan, gudang, bandara, dll.

Kegunaan

EsteBond EPT digunakan untuk merekatkan segmen beton pracetak untuk memberikan kekuatan adhesi yang tinggi antar segmen, dan perbaikan beton struktural. EsteBond EPT juga cocok sebagai sealant untuk injeksi retak epoksi dan pasta pengisi celah, grouting starter bar, penahan baut dan perbaikan beton di mana diperlukan bahan konsistensi pasta.

Keuntungan

• Daya rekat yang sangat baik pada beton, baja dan sebagian besar material konstruksi.

• Kekuatan awal dan akhir yang tinggi, memberikan sifat fisik yang tinggi.

• Tidak melorot, thixotropic mudah diaplikasikan untuk aplikasi tebal

• Mudah dicampur dan digunakan

Kepatuhan Standar

Spesifikasi Standar ASTM C881M untuk Sistem Ikatan Epoksi-Resin untuk Beton

Properti fisik

| Warna bahan campuran | Abu-abu Thixothropic |
| --- | --- |
| Gravitasi spesifik (campuran) | 1.5 ± 0.1 kg/liter |
| Kekuatan Kompresif | >45 N/mm2 @ 1 hari >65 N/mm2@ 7 hari |
| Kekuatan Lentur | 35 N/mm2 |
| Adhesi pada Beton | > 5 N / mm2 (Kerusakan beton) |
| Kehidupan pot | 40 menit |

Petunjuk Aplikasi Persiapan Permukaan

Semua permukaan yang akan dirawat harus kokoh, bebas debu dan bersih. Semua laitance harus dihilangkan secara mekanis. Permukaan harus dicuci bersih dengan air bersih dan semua sisa air permukaan dihilangkan.

Percampuran

EsteBond EPT dipasok dalam jumlah yang telah diukur sebelumnya dengan total volume 6 kg. Tambahkan semua bahan pengawet ke resin abu-abu tua dan aduk rata. Pencampuran harus dilanjutkan sampai diperoleh warna abu-abu yang merata, bebas dari goresan.

Aplikasi

Perekat campuran dapat diaplikasikan dengan spatula. Sekop bergerigi atau tangan yang dilindungi sarung tangan tergantung pada ukuran dan bentuk pekerjaan. Epoksi campuran harus digunakan dalam masa pakai pot yang ditentukan dan semua permukaan kawin harus disatukan dalam waktu kontak.

# EsteBond EPT

Curing Epoxy Bonding, Sealant dan untuk Perbaikan Beton

EsteBond EPT harus digunakan segera setelah pencampuran atau masa pakai panci dapat diperpanjang dengan menyebarkan perekat campuran ke dalam lapisan tipis (kurang dari 20 mm). Ini akan memungkinkan eksoterm apa pun menghilang.

Pembersihan

Semua alat dan perlengkapan harus segera dibersihkan setelah digunakan. Perekat yang mengeras hanya dapat dilepas secara mekani

Pengepakan & Ukuran

EsteBond EPT

Set 6 kg (Base 4 kg dan Hardener 2kg = 2: 1)

Cakupan

EsteBond EPT

1,5 kg / m2 dengan ketebalan 1 mm Angka-angka ini hanya untuk panduan. Cakupan yang sebenarnya akan tergantung pada tekstur dan porositas permukaan yang ditutupi.

Penyimpanan

EsteBond EPT harus disimpan di palet dalam kondisi sejuk dan kering. Umur simpan produk adalah 12 bulan. Itu harus dilindungi dari kelembaban tinggi dan panas yang ekstrim.

Pencegahan

Kontak dengan kulit harus dihindari. Sarung tangan dan krim penghalang harus digunakan saat menangani produk ini. Jika terjadi kontak dengan resin, kulit harus segera dicuci dengan sabun dan air. Kontaminasi mata harus segera dicuci dengan banyak air dan perawatan medis harus segera dilakukan. Area kerja harus berventilasi baik.

EsteBond EPT tidak mudah terbakar.