# ESTECRETE PU 1

Satu Komponen Busa Lentur

# DESKRIPSI

ESTECRETE PU 1 adalah busa fleksibel satu komponen. Sebagai sel busa atau gel tipe polyurethane waterstop. Dalam reaksi dengan dengan jumlah air yang berlebihan, itu busa gel elastis tinggi. Dan dalam reaksi dengan sedikit air, itu akan busa gel fleksibel tinggi elastis.

Waktu gelling bervariasi sesuai dengan suhu pada jumlah air. ESTECRETE PU 1 terutama digunakan sebagai resin waterstop di belakang struktur vibrasi.

ESTECRETE PU 1 area penggunaan untuk menutup kebocoran air secara normal dalam membangun struktur beton seperti:

- Menstabilkan sambungan konstruksi yang dapat dipindah-pindahkan terutama pada struktur basement dan sambungan antar bangunan

- Bagian kebocoran struktur beton bertulang

- Struktur bawah tanah manhole

- Bersama terowongan

# KEUNTUNGAN

- fleksibel & tahan lama setelah disembuhkan

- Tidak beracun

- Cocok untuk kondisi basah dan kering

- Tanpa penyusutan

- Kekuatan ikatan yang sangat baik

- Aplikasi & pembersihan mudah.

# DATA TEKNIS

| Compound ratio | Satu bagian produk |
| --- | --- |
| Spesifik Gravitasi Sifat merekat | 1.08 (25°C) |
| Ekstensi (perpanjangan) | 200-350% |
| Sifat Merekat | 400-600 (25°C) |
| Tingkat perluasan | 700% |
| Daya tarik | 4.5 – 6 Kg/cm² |

Catatan:

Informasi dalam lembar data ini adalah yang terbaik dari pengetahuan kami. Namun, kami tidak memiliki kendali atas metode aplikasi dan jumlah perawatan ketika menggunakan produk ini dan oleh karena itu. Stabilitas CV. ESTE INDONESIA ABADIdiundang untuk kualitas materi yang dikirimkan

PACKING: 5 Kg / Jerigen SHELL LIFE (tidak terbuka):

Enam bulan

# KESEHATAN DAN KEAMANAN

Produk ini bebas bahaya. Meskipun konsumsi tidak disarankan. Sebagai tindakan pencegahan yang standart sebaiknya dijauhkan dari anak- anak.

1