ESTEFLOOR SQ
Pengeras Lantai Beton (Non – metallic Floor Hardener)

KETERANGAN
EsteFloor SQ adalah bahan berbentuk bubuk campuran yang ditaburkan keatas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan tipis yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya.

Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan seperti gudang, ruang produksi, gedung parker ruang mekanik, garasi ruang

KOMPOSISI
EsteFloor SQ mengandung semen, pasir silica (silica quartz) kering yang telah dipilih dan di gradasi dengan baik, plasticizer bubuk untuk mengganti peranan air, pigmen warna bubuk dan bahan kimia tambahan lain dalam bentuk bubuk.

KEUNGGULAN
● Monolit dengan beton tidak seperti bahan 
    penutup lantai lainnya yang direkatkan 
    dengan perekat tambahan ( tidak menjadi 
    satu bagian dengan beton ), dimana kerap 
    kali terlepas dari beton.
● Ketahanan yang tinggi terhadap gesekan 
   dari kendaraan ( mulai dari ringan hingga

berat ) dan tumbukan akibat jatuhnya 
    barang dari ketinggian tertentu.
● Dengan kecepatan dan kapasitas 
    pengerjaan yang tinggi.
● dibutuhkan banyak celah atau nat (joint) 
    sehingga dapat mengurangi tempat 
    berkumpulnya kotoran dan jamur yang 
    umumnya menumpuk pada celah-celah.
● Diproses dengan pengadukan berkapasitas 
    besar memungkinkan.
● Keseragaman kualitas bahan dan warna
● Jika dikerjakan dengan alat dan metode 
    yang benar-benar tepat, akan diperolah   
    permukaan.
● Jika dikerjakan dengan alat dan metode 
   yang benar-benar tepat, akan diperoleh 
   permukaan keras yang benar-benar rata dan 
   halus, siap untuk pemakaian bangunan 
   dengan presisi tinggi.
● Tidak menimbulkan bercak akibat karat.

SIFAT BAHAN

| Kuat tekan material saja pada 28 hari diukur dengan kubus 5 cm x 5 cm x 5 cm sesuai standard ASTM C 942-1986 | Tanpa warna 640 kg/cm2 Berwarna 420 kg/ cm2 |
| --- | --- |
| Kekerasan Agregat | 7 Skala mohs |
| Ketahanan gesek diukur oleh mesin bauschinger sesuai standard uji SK SNI | 0.009 mm/min |
| Berat jenis material saja setelah kering | 2.11 kg/liter |
| Waktu ikat awal | 4:301 pada 30C |
| Ketebalan teoritis setelah kering sesuai dosis penaburan | 3 kg/ m2 = 1,42 mm 5 kg/ m2 = 2,37 mm 7 kg/ m2 = 3,32mm |

Catatan : data diatas dibuat berdasarkan penggunaan air 160 gram per 1 kg EsteProof yang dianggap mewakili kondisi actual di lapangan.

ESTEFLOOR SQ
Pengeras Lantai Beton (Non – metallic Floor Hardener)

PEMASANGAN

- SYARAT MATERIAL LANTAI DASAR

Lantai dasar yang akan dilapisi dengan EsteFloor SQ sebaiknya adalah beton dengan syarat :

● Kuat tekan 28 hari minimal 225 
    kg/cm2

● Tebal minimal 7,5 cm dengan 
    tulangan wiremesh minimal 1 lapis 
    diganjal dengan beton decking

● Dengan ketinggian 2-3 cm dari 
    lantai kerja

● Slump beton harus sekecil mungkin, 
   direkomendasikan tidak lebih dari 
   10cm ketika beton siap dituang

● Hanya pada situasi sangat terpaksa 
   dimana pengerjaan dengan slump 
   rendah tidak memungkinkan 
   (umumnya lahan terbuka tanpa atap 
   dan cuaca sangat terik), slump 
   diijinkan dinaikkan hingga 12 cm.

● Jika tebal beton sangat ekstrim 
   (lebih dari 20 cm, umumnya menjadi 
    satu dengan pondasi rakit/raft 
    foundation), perlu diperhatikan 
    sistem penurunan panas hidrasi 
    yang dapat memadai, misalnya 
    dengan nitrogen cair, balok es 
    ataupun metode lain yang 
    diketahui dan disetujui konsultan 
    pengawas.

● Waktu ikut awal tidak diperpanjang 
   dengan bahan penunda waktu ikat

(concrete retarder – ASTM C494 tipe 
   B, D atau G). Jika harus digunakan, 
   waktu ikat awal tifak lebih dari 6 jam 
   sejak beton diaduk dan

penggunaannya harus diawasi 
    dengan hati-hati untuk menghindari 
    kesalahan menambahkan dosis 
    retarde sewaktu prosespengadukan 
    beton. Waktu ikat harus seragam 
    dan tidak boleh memiliki selisih      
    lebih dari 1 jam antara beton yang     
    satu dengan lainnya.

● Waktu ikat awal tidak diperpendek 
   dengan bahan pemercepat waktu 
   ikat (accelerator – ASTM C494 tipe C 
   atau cairan yang mengandung 
   chloride)

● Jika lantai dasar yang akan dilapisi  
   EsteFloor SQ terpaksa bukan beton   
   melainkan mortar/plesteran tanpa 
   agregat kasar lebih dari 4,8 mm 
   diameternya (umumnya pada 
   pekerjaan pelapisan ulang lantai 
   yang telah dicor sebelumnya)

● Mortar harus memenuhi syarat-
    syarat berikut :

› Tebal minimum 5 cm
    › Perbandingan berat semen dan 
      pasir yang disarankan adalah 1 : 3
      Jika diubah, harus sepengetahuan 
      konsultan pengawas atau  
      perencana.
    › Penggunaan air tidak lebih dari   
      45% dari berat semen. Jika mortar 
      sudah diaduk dan masih terlalu 
      kental, gunakan plasticiser 
      berbentuk cairan, hingga      
      didapatkan kekentalan yang 
      diinginkan.

› Penggunaan kawat ayam, 
      wiremesh atau polypropylene fiber 
      adalah wajib.

ESTEFLOOR SQ
Pengeras Lantai Beton (Non – metallic Floor Hardener)

- PERSIAPAN LANDASAN

● Dibawah lantai yang akan dicor, 
    harus ada lantai kerja (work floor) 
    yang dibuat minimal dari plesteran 
    dengan mutu rendah (semen : pasir 
    = 1 : 6 atau sesuai anjuran   
    konsultan pengawas)
● Jika tidak digunakan lantai kerja dan 
    langsung berhubungan dengan 
    tanah, maka diharuskan melapisi

● Tanah terlebih dahulu dengan 
   plastic high density polypropylene 
   0,2 mm atau lebih tebal. 
   Penumpang (overlapping) antar

● Lembar plastic harus paling tidak 
    selebar 20 cm dari sisi.
● Tulangan ayam digelar diatas plastic 
    harus menumpang diatas ganjalan 
    beton (beton decking) dan jangan 
    melubangi lembaran plastik.

● Pemadatan tanah dilakukan sebaik 
   mungkin mengikuti saran dan 
   petunjuk konsultan perencana dan 
   pengawas, hingga didapatkan nilai 
   kepadatan optimum yang amakn 
   dari penurunan (settlement) 
   dikemudian hari.

3.	PERENCANAAN PENGHENTIAN      
  	PENGECORAN
           ● Sangat disarankan lantai tidak dicor    
               sekaligus dalam satu kali 
               pengecoran untuk memberikan 
               kesempatan yang leluasa kepada 
               para pekerja untuk menuang beton 
               dan merapikannya tanpa menginjak 
               area lain yang baru saja dirapikan      
               (masih basah).

● Karena itu perencanaan lahan yang akan 
    dicor harus dilakukan sebelum pekerjaan 
    dimulai, disesuaikan dengan rencana 
    metode penungan beton (dengan pompa, 
    talang/crane). Rencana dibahas antara 
    kontraktor dan pemasangan EsteFloor SQ 
    diatas kertas denah lapangan.
● Penghentian pengecoran harus secara 
    bersamaan dikaitkan dengan rencana 
    pemilihan tipe sambungan lantai.
● Sambungan pengecoran tanpa 
    penanganan khusus, beton dihentikan 
    begitu saja (tipe contruction joint) dapat 
    dilakukan tanpa menyelipkan bahan 
    pengisi yang bersifat fleksibel (Flexible 
    filling board). Sambungan jenis ini boleh 
    dilakukan dimanapun selama secara 
    artistic tidak mengganggu pola garis yang 
    direncanakan rencana arsitek, mengingat 
    sambungan jenis
● Ini akan menimbulkan retak dikemudian 
    hari yang sangat jelas terlihat mata
● Untuk lantai dengan bentang lebih dari 20 
    m, sebaiknya direncanakan satu garis 
    celah perlemahan untuk mengisolir 
    keretakan pada lantai supaya terjadi pada 
    garis tersebut. Garis perlemahan 
    (Construction Joint) ini dibuat dengan 
    cara membuat pengurangan tebal lantai. 
    Cara ini dapat ditempuh dengan 
    mengganjal dasar lantai dengan besi siku 
    atau aluminium siku ataupun kayu 
    segitiga dimana sisi tajam dihadapkan 
    keatas tepat pada garis yang 
    direncanakan. Untuk mempertegas garis 
    ini, disarankan lantai dipotong disebelah 
    atas dengan pemotongan beton 
    (Concrete cutter) dengan kedalaman 2 cm 
    dari permukaan

ESTEFLOOR SQ
Pengeras Lantai Beton (Non – metallic Floor Hardener)

● Untuk lantai dengan bentang lebih 
              dari 45 m, sebaiknya direncanakan 
              satu celah memberikan keleluasaan 
              kepada lantai untuk mengembang 
              dan menyusut akibat kenaikan dan 
              penurunan temperature lantai. 
              Celah didesain dengan ketebalan 5 – 
              20 mm tergantung interval celah 
              dan perubahan temperature yang 
              mungkin terjadi. Celah dibuat 
              memotong beton secara total dan 
              celah ini harus diisi dengan bahan 
              yang bersifat dapat ditekan tapi 
              akan kembali diukur semula setelah 
              tekanan dihentikan (revensible dan 
              compressible) misalnya dari 
              semacam busa, karet, bitumen dan 
              lainnya. Kombinasi bahan pengisi 
              celah selama semua bahan dapat 
              ditekan dan kembali keukuran 
              semula, akan tetapi dibagian atas 
              lantai, bahan pengisiannya harus 
              berbentuk cairan yang memiliki 
              kelekatan yang sangat baik 
              terhadap beton, dan umumnya 
              digunakan bahan sealent. Beberapa 
              alternative bahan sealent yang 
              dapat digunakan adalah 
              polyurenthane, polysulphide, 
              rubber bitumen, silicon, acrylic dan 
              lain-lain. Penentuan bahan terbaik 
              dilakukan oleh perencana.

4. 	METODE PETUNJUK KETINGGIAN LANTAI
Lantai yang dicor diharapkan memiliki hasil kerataan dan ketinggian seperti yang direncanakan oleh pemilik atau penggunaa bangunan untuk keperluan khusus mereka. Untuk

mencapai hasil ini, persiapan     
    petunjuk ketinggian lantai sangatlah 
    menentukan hasil pekerjaan 
    perataan lantai.
● Petunjuk ketinggian umumnya sama   
    dengan sisi atas cetakan beton 
    (formwork atau stopcor) kalaupun 
    tidak sama, umumnya akan 
    dibuatkan rel horizontal yang 
    elevasinya dapat dipertanggung 
    jawabkan.
● Petunjuk ketinggian harus bebas 
    dan tidak terikat dengan tulangan, 
    berdiri diatas lantai kerja atau 
    landasan tanah yang stabil (tidak 
    bergerak meski ada beban dari 
    beton yang ditung dan getaran oleh 
    pengetar (Concrete vibrator)
● Petunjuk ketinggian yang menjadi 
    satu dengan cetakan beton 
    (bekisting) harus dipasak kelantai 
    kerja atau landasan tanah 
    secukupnya hingga tidak bergerak 
    sama sekali. Bentuk dan struktur 
    cetakan ini mungkin saja bervariasi  
    dari satu kontraktor ke kontraktor 
    lain dan boleh digunakan selama 
    mengikuti harus lurus, tidak 
    melengkung, tidak melintir, halus, 
    rata, mudah dibuka tanpa 
    menimbulkan kerusakan pada   
    sudut atas lantai, tidak menyerap 
    air, susut pada sisi atas benar-benar 
    siku. Pilihan pada cetakan besi 
    adalah yang terbaik selama 
    diperhatikan kelurusannya. 
    Polywood dengan lapisan film dapat 
    digunakan selama masih memenuhi 
    syarat. Balok atau (kaso) sebaiknya 
    tidak digunakan mengingat sangat 
    jarang ditemukan yang lurus.    
ESTEFLOOR SQ
Pengeras Lantai Beton (Non – metallic Floor Hardener)

Penggunaan kayu lapis (multiplex) 
   dapat diterima selama masih 
   dalam kondisi baik dan kering. Selalu   
   digunakan minyak khusus untuk 
   mempermudah pelepasan cetakan.
● Petunjuk ketinggian yang terpisah 
   dengan cetakan beton harus 
   memiliki kedudukan yang kuat, tidak 
   mudah bergerak dan mudah 
   dipindahkan, terutama jika 
   digunakan sebagai petunjuk 
   ketinggian bersebelahan dengan 
   dinding yang sudah jadi, dimana 
   petunjuk ketinggian ini sifatnya 
   sangat sementara dan diangkat saat 
   proses perataan lantai dikerjakan.
● Petunjuk ketinggian sementara yang 
   dibuat dari mortar atau plesteran 
   (kepala plesteran) harus diperiksa 
   ketinggiannya pada interval jarak 
   pengecekan sedekat mungkin dan 
   dibuang setelah beton diratakan 
   untuk kemudian diganti dengan 
   beton baru yang dilapisi EsteFloor 
   SQ
● Sebagai pengaris dan pemotong 
    kelebihan beton, dapat digunakan 
    berbagai alat mulai dari alat paling 
    sederhana seperti aluminium profil 
    ringan yang panjang hingga system 
    pengaris yang dibentuk dari 
    sambungan beberapa elemen yang 
    diperkuat serta diberikan pengetar 
    terpisah.
● Pengaris harus diperiksa secara 
    berkala untuk memastikan tidak 
    ada lendutan terutama dibagian 
    tengah.
● Pengaris bertumpu diatas petunjuk 
    ketinggian yang telah disiapkan dan

digeser dengan cara manual atau  
 otomatis dengan bantuan mesin.

PERSIAPAN PENGECORAN

Sesaat sebelum pengecoran dimuali harus diperhatikan hal-hal berikut:
● Sangat disarankan pekerjaan pengecoran 
    lantai dasar setelah bangunan memiliki 
    penutup atap dan bangunan samping 
    untuk menghindari matahari langsung 
    dan angin yang terlalu besar yang 
    menyebabkan penguapan air dari beton 
    basah secara berlebihan.
● Jika dengan amat sangat terpaksa 
   pengecoran lantai diarea terbuka tanpa 
   atap hanya boleh dilaksanakan jika dapat 
   diyakini bahwa hari tersebut tidak hujan  
   dan disiapkan tenda sementara dengan 
   luas yang paling tidak lebih besar 20% 
   dari luas area yang dicor.
● Umumnya pekerjaan penghalusan 
    terakhir baru selesai sekitar 5 – 7 jam 
    sejak beton dituang. Karena itu 
   pekerjaan sangat disarankan dimulai pagi 
   hari untuk memberikan keleluasaan 
   waktu kepada para pekerjaan untuk 
   menyelesaikan lantai sebaik-baiknya 
   sebelum matahari terbenam. Jika sangat 
   terpaksa penggunaan lampu sorot 
   dimalam hari harus cukup untuk area 
   yang dicor, ditentukan dilapangan sesuai 
   persetujuan dari pihak kontraktor dan 
   pihak pemasangan dilapisi EsteFloor  SQ
● Penyediaan material beton cukup untuk 
    area yang direncanakan dan sarana 
    transprortasi untuk memindahkan beton 
    juga memadai jika ternyata gagal 
    ditengah pengecoran maka akan 
    menghasilkan sambungan dingin (cold

ESTEFLOOR SQ
Pengeras Lantai Beton (Non – metallic Floor Hardener)

joint) yang mungkin menghasilkan retak  
    pada garis sambungan.
● Penyediaan alat-alat pemadat (compacting 
    vibrator) yang cukup. Umumnya diperlukan 
    1 unit pemadat setiap lebar lantai 2 – 3 m.
● Penyediaan alat penyalur beton yang siap 
    beroperasi selama pengecoran. Alat boleh 
    hanya gerobak sederhana, konstruksi 
    berbentuk saluran yang miring, bucket 
    dengan bukaan beserta crene pengangkat, 
    hingga kepa pompa beton, selama beton 
    dapat dipindahkan dengan cepat tanpa 
    kehilangan sifat cairnya (workability). 
    Sebagai patokan, 1 unit truk pengaduk dan 
    pembawa beton (concrete ready mixed 
    truck mixer) berisi 7 m3 beron sebaiknya 
    menghabiskan seluruh isinya dalam waktu 
    tidak lebih 1 jam. Keterlambatan 
    penyaluran dapat bahan penunda waktu 
    ikat dan sekaligus pencair beton (retarding 
    plasticizer) dngan dosis secukupnya seperti 
    yang diinstruksikan oleh konsultan 
    pengawas.
● Pembagian tugas yang jelas antara tenaga 
    kerja yang menyalurkan dan menuang 
    beton  membagi, mendistribusikan dan 
    meratakan beton dengan cangkul atau alat  
    penggaruk.
● Memotong kelebihan beton dan menggaris 
    beton dengan penggaris.
● Meratakan lebih halus, menabur EsteFloor 
    SQ dan menghaluskan permukaan.
● Menyediakan sarana penerangan 
    seandainya pekerjaan penghalusan akhir 
    akan selesai setelah matahari terbenam.
● Menyiapkan tenda untuk pengecoran diarea 
    terbuka dan menggekar tenda saat hujan 
    turun. Ketidak jelasan pembagian

perselisihan pendapat saat pengecoran yang   
   mengarah kepada kekacauan dan 
   menyebabkan  pekerjaan lain tertunda. 
   Penundaan penaburan EsteFloor SQ  dapat 
   berakibat tidak monolitnya dengan lantai 
   beton atau tidak selesainya penghalusan 
   lantai sebelum  beton kering.

PENGECORAN BETON

● Beton disalurkan, dituang dan dipadatkan 
    sesuai prosedur pengecoran yang diatur 
    dalam peraturan beton yang telah diterima 
    oleh masyarakat umumnya, dan khusunya 
    disetujui oleh konsultan pengawas.
● Kelebihan beton dibuang dan diratakan 
   dengan penggaris, seperti dijelaskan diatas 
   sesuai dengan kelebihan alat-alat masing-
   masing.
● Dalam proses perataan lantai, selain 
   penggaris dapat juga digunakan alat-alat 
   bantu lain yang berfungsi sebagai penggaris 
   dan sekaligus berfungsi pula untuk 
   membuang kelebihan air yang mengambang 
   dipermukaan (bleeding) serta menghaluskan 
   permukaan.
● Jika memungkinkan, penggunaan pompa 
   penyedot air (vacuum system) untuk lantai 
   sangat disarankan untuk mempercepat 
   proses penaburan dan pemerataan.
● Karena kelebihan air ini merupakan salah 
    satu penyebab terjadinya keretakan 
    permukaan beton yang otomatis 
    menyebabkan lapisan hardener ikut 
    mengalami keretakan.

ESTEFLOOR SQ
Pengeras Lantai Beton (Non – metallic Floor Hardener)

PENABURAN ESTEFLOOR SQ

● Saat untuk penaburan EsteFloor SQ tidak 
   dapat ditentukan secara tepat, karena 
   sangat dipengaruhi oleh kecepatan 
   pengeringan dari beton sendiri.
● Sebagai patokan, jika permukaan lantai 
   sudah rata dan genangan air di permukaan 
   sudah dibuang dengan alat bantu, maka 
   secepatnya bubuk EsteFloor SQ ditabur 
   keatas permukaan beton secara merata.
● Penaburan dapat dilakukan dengan cara 
   manual (menggunakan tangan) atau dibantu 
   dengan alat penabur mekanis yang 
   dijalankan diatas lantai, selama proses 
   penaburan 
● Tidak mengganggu elvasi kerataan lantai 
    yang telah dikerjakan
● Sangat disarankan pekerjaan yang menabur 
    tidak langsung menginjak beton, melainkan 
    menggunakan jembatan sementara yang 
    dibangun diatas lantai. Jika sangat terpaksa, 
    gunakan alas dari multiplex sebagai alas 
    pijakan pekerja.
● Jumlah material yang harus ditabur 
   sebaiknya ditabur dalam beberapa kali 
   penaburan (minimal 2x) dan bukan 
   sekaligus, jumlah material yang 
   dipergunakan setiap m² luas disarankan 
   mengikuti patokan berikut :

| Dosis | Klasifikasi | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| 3 kg/ m² | Ringan | Tempat parker mobil,lorong-lorong,garasi dan lain-lain |
| 5 kg/ m² | Sedang | Gudang, ruang produksi barang non logam, jalan di area pergudangan dll |
| 7 kg/ m² | Berat | Tempat turun naik barang,gudang dan ruang produksi yang ada logam berat, bengkel dan lainnya |

● Dosis diatas bukanlah suat yang 
   mutlak, dimana semakin tinggi dosis 
   material digunakan makan semakin 
   lama lantai beton akan terkikis habis 
   (longer service life) boleh saja 
   digunakan dosis yang lebih tinggi 
   dengan catatan harus 
   diperhitungkan jumlah air yang 
   diperlukan jumlah air yang 
   diperlukan untuk proses hidrasi dari 
   bubuk EsteFloor SQ semakin tinggi 
   dosis digunakan.
● dibutuhkan air dipermukaan yang 
    lebih banyak dan ini harus dipenuhi 
    oleh komposisi adukan betonnya. 
    Konsultasikan dahulu hal ini dengan 
    perwakilan EsteFloor SQ
● Untuk memastikan jumlah yang 
    harus ditabur sebaiknya sebelum 
    pengecoran dimulai, kemasan 
    EsteFloor SQ sudah dipindahkan 
    dari gudang dan diatur 
    peletakannya secara teratur   
    menurut panjang area, misalnya 
    ditumpuk 2 zak per- m² panjang 
    atau mengikuti perhitungan lain 
    sesuai dosis yang digunakan, untuk 
    memberikan patokan kepada para 
    pekerja tanpa harus menghitung 
    kembali jumlah material saat 
    penaburan

ESTEFLOOR SQ
Pengeras Lantai Beton (Non – metallic Floor Hardener)

PENGHALUSAN

● Setelah semua material yang dibutuhkan 
   telah ditabur, pengecekan kerataan lantai 
   diperlukan sekali lagi mengingat mungkin    
   saja penaburan tidak merata secara 
   sempurna. Pengecekan ini dilakukan dengan 
   penggaris seperti dijelaskan diatas.
● Penghalusan dan pemadatan permukaan 
   baru dapat dilakukan jika beton di bawah 
   floor hardener sudah cukup kuat untuk 
   menahan beban mesin penghalus (trowel 
   machine) dan para pekerja yang akan 
   menginjak lantai. Sekali lagi, saat yang tepat 
   untuk memasukan mesin dan pekerja tidak 
   dapat ditentukan oleh kecepatan beton 
   mengering.
● Sebagai patokan mesin dan pekerja boleh 
   diletakkan diatas lantai jika seorang pekerja 
   dengan berat wajar 50-70 kg berjalan diatas 
   lantai hanya meninggalkan jejak sedalam 3-4 
   mm saja.
● Mesin trowel dijalankan dengan hati-hati 
   dan dioperasikan hingga memperoleh 
   permukaan lantai yang padat dan halus.
● Penghalusan terakhir dan penghalusan area 
   tertentu yang tidak dapat diraih dengan 
   mesin dilakukan dengan trowel tangan oleh 
   pekerja, penghalusan oleh tangan tidak 
   boleh mengubah ketinggian sama sekali dan 
   hanya dilakukan untuk menghaluskan 
   permukaan saja.

● Untuk Floor Hardener berwarna, sebaiknya 
    jangan terlalu lama ditrowel untu 
    menghindari perubahan warna menjadi 
    hitam-hitaman.

PERAWATAN BETON

● Lantai yang telah cukup padat, rata, halus 
   dan selesai dikerjakan harus segera 
   dilindungi dari udara bebas dan kotoran 
   dengan cara yang lebih modern yaitu 
   melapisi permukaan lantai dengan bahan 
   cairan yang mudah mongering dan setelah 
   kering membentuk satu lapisan (film) yang 
   bersifat kedap air (waterproof), seperti 
   EsteCure WB jika digunakan bahan cairan ini 
   (liquid curing compound), digunakan pada 
   dosisi tidak lebih dari 10m²/liter bahan. 
   Informasi mengenai produk ini dapat 
   diminta kepada perwakilan EsteFloor SQ 
   terdekat.
● Lantai tidak boleh dilalui orang selama 
   minimal 12 jam pertama sejak pekerjaan 
   penghalusan selesai dan tidak boleh 
   dibebani kendaraan atau barang bergerak 
   lain selama minimal 3 hari pertama. Jika 
   lantai diperlukan sebagai landasan untuk      
   tiang-tiang penunjang cetakan beton lantai 
   diatas berikutnya, maka semua titik tiang 
   harus dialasi dahulu dengan multiplek 
   minimal tebal 6 mm dengan luas area 3-4 
   kali dari luas pelat alas tiang. Penempatan 
   barang-barang terutama dari logam juga 
   harus dilindungi oleh lembaran multiplex 
   atau pelat baja.
● Jika seandainya terjadi kerusakan disaat 
   lantai beton belum cukup umur, perbaikan 
   dilakukan dengan cara mengisolir daerah ESTEFLOOR SQ
Pengeras Lantai Beton (Non – metallic Floor Hardener)

yang rusak (lantai dipotong berbentuk bujur 
    sangkar dengan pemotong
● Jika terjadi bercak akibat kotoran atau sisa 
   tanah dipermukaan, pembersihan dilakukan 
   dengan cara mengikis kotoran tersebut 
   dengan amplas atau sesuatu yang kasar 
   hingga ditemukan permukaan yang bersih 
   kembali. Jangan pernah gunakan cairan 
  pembersih keramik yang mengandung bahan 
  kimia keras, karena akan mengikis lantai 
  secara drastic dan tidak terkontrol.

KEMASAN

EsteFloor SQ dikemas dalam kantong plastic ganda dalam ukuran 25 kg per kantong.

PENYIMPANAN

EsteFloor SQ dapat disimpan hingga 12 bulan sejak tanggal produksi selama disimpan ditempat sejak, kering dan tidak terkena sinar matahari

KESEHATAN DAN KEAMANAN

EsteFloor SQ  memiliki kadar alkali yang cukup tinggi dan karenanya penggunaan sarung tangan diwajibkan dalam pengerjannya. Kelebihan atau tumpahan EsteFloor SQ  dibersihkan dengan air secepatnya. Lihat lembaran keamanan untuk informasi lebih lanjut.