# ESTEPROOF SF

membran waterproofing 2 komponen elastomer tinggi

### Deskripsi

EsteProof SF adalah dua komponen polimer akrilik termodifikasi - sebuah membran kedap air yang disuplai dalam paket ready mix yang mudah digunakan. Produk campuran dapat dengan mudah diaplikasikan dengan kuas, rol, sekop atau bahkan semprot dengan peralatan khusus untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan.

EsteProof SF diformulasikan dengan menggunakan dispersi polimer akrilik sintetis dan campuran semen pilihan, agregat pakai keras bergradasi dan aditif khusus, disuplai dalam 2 komponen (bubuk dan cair) untuk memberikan daya rekat tinggi, ketahanan, ketangguhan, dan daya tahan membran.

Penggunaan

EsteProof SF akan membentuk selaput kedap air yang elastis ketika disembuhkan, dengan sifat membran elastomer dan kedap air yang kuat ke beton

EsteProof SF direkomendasikan untuk digunakan dalam bidang-bidang berikut:

- Atap / dak beton

- Tempat penampungan air, kolam renang dan tangki air

- Dinding dan lantai basement

- Dinding penahan air

Keuntungan

- Cocok untuk aplikasi untuk meredam substrat.

- Tidak perlu primer dalam sebagian besar aplikasi

- Perpanjangan tinggi - mampu menjembatani celah-celah

- Dapat mengambil lalu lintas pejalan kaki ketika disembuhkan

- Sistem dua komponen yang siap pakai memastikan homogen dalam kualitas

Kepatuhan Standar

- ASTM D4541

- ASTM D412

Properti Fisik

Kehidupan pot pada                                  +/- 1.5 Jam

Adhesi ke substrat		     > 1.0 N/mm2

Adhesi ke substrat Shore A 
Hardness pada 25 °                                   > 40

Obat 7 hari

Kekuatan Tarik, N/mm2

ASTM D412                                               1.8 N/mm2

Perpanjangan putus

ASTM D412  		     > 180 %

Tes hidrostatik di air

tekanan 0,6 bar selama 6 jam                   Tanpa penyusupan

Uap air permeabilitas		     < 4 g/m2/day

Retak Bridging                                           Lulus

Pengaturan waktu

Lalu lintas pejalan ka                                 4 hrs ± 1 hr

Penyerapan air                                          < 0.5 %

Instruksi Aplikasi

Persiapan

Pastikan semua permukaan yang akan diterapkan dengan lapisan EsteProof SF harus bebas dari minyak, lemak, lilin, kotoran atau segala bentuk benda asing lainnya yang dapat memengaruhi daya rekat media. Kerusakan, lubang dan beton yang hancur harus dipindahkan ke beton yang sehat dan diperbaiki dengan menggunakan produk yang sesuai.

Percampuran

Cairan EsteProof SF dituangkan dari wadah plastik ke mangkuk / ember dan dicampur secara mekanis dengan bor kecepatan lambat (400 - 500 rpm). Tambahkan komponen bubuk secara bertahap ke cairan menghindari pembentukan benjolan dan aduk selama 3 - 4 menit sampai tercampur rata yang halus. Digunakan bahan dalam masa hidup pot yang disarankan (+/- 60 menit tergantung pada kondisi cuaca)

# ESTEPROOF SF

membran waterproofing 2 komponen elastomer tinggi

Aplikasi

Untuk mencapai hasil yang baik, basahi substrat beton sebelum dilapisi dengan EsteProof SF. Gunakan sikat yang cocok untuk aplikasi sikat. Terapkan produk untuk setidaknya 2 mantel. Untuk aplikasi sekop, pastikan bahwa media diratakan dan diperbaiki semua lubang atau permukaan yang rusak.

Pembersihan

EsteProof SF harus dilepaskan dari alat dan peralatan segera setelah digunakan dengan air bersih. Bahan yang dikeraskan hanya bisa dilepas secara mekanis.

Lebih dari Coating

Biarkan lapisan menjadi pengerasan untuk setidaknya 3 hari sebelum pelapisan berikutnya jika lebih dilapisi.

Untuk pelapisan berlebih dengan bahan non-semen, silakan berkonsultasi dengan Este teknis.

Perlindungan

Lapisan kedap air yang baru diaplikasikan harus dilindungi dari hujan, kotoran, minyak, atau bahan lepas lainnya selama waktu pengeringan.

Kontraktor juga harus mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi lapisan EsteProof SF dari kerusakan mekanis selama konstruksi perdagangan pekerjaan lainnya.

Sistem waterproofing EsteProof SF ke lantai harus dilindungi dari kerusakan dengan menerapkan screed pelindung

Direkomendasikan agar permukaan kembali umum dan area yang mengalami lalu lintas pejalan kaki ringan harus menerima lapisan EsteProof SF dengan ketebalan 1 mm (dalam dua lapis). Pelapisan tambahan mungkin diperlukan untuk area dengan kondisi pejalan kaki sedang hingga berat. Untuk suhu di atas 27 ° C, tambahkan air ke cairan untuk menyesuaikan konsistensi untuk mencapai ketebalan lapisan 1 mm

Packing & cakupan

EsteProof SF 25 kg / set (15 kg bubuk + 10 kg Cair)

Cakupan: Satu set 25 kg EsteProof SF dapat mencakup +/- 31 m2 pada ketebalan 0,5 mm tergantung pada kondisi permukaan.

Penyimpanan

EsteProof SF harus disimpan pada palet dalam kondisi kering. Dalam kondisi ini produk akan memiliki masa simpan 12 bulan.

Jika disimpan di lokasi panas ekstrem, umur simpan mungkin berkurang.

Pencegahan

EsteProof SF tidak beracun tetapi bersifat basa. Sarung tangan harus dipakai. Setiap percikan pada kulit atau mata harus segera dicuci. Jika terjadi iritasi yang berkepanjangan, dapatkan bantuan medis.