ESTEPROOF SW 205
Waterstop Polymer Karet Yang bisa Mengembang

KETERANGAN
EsteProof SW 205 adalah bahan fleksibel dengan bentuk rubben yang akan mengembang setelah bersentuhan dengan air. Pengembangan terjadi didalam celah sambungan sehinga menutup semua celah yang tertinggal dan secara sempurna menjadi sumbat air.

Sangat cocok digunakan pada lantai dan dinding basement, panel dinding pra-cetak, sambungan pipa, box culverts, saluran air dan utilitas dan tanki air portable.

KOMPOSISI
EsteProof SW 205 dibuat dari bahan rubben yang dimodifikasi dengan polymer khusus.

KEUNGGULAN
● Material reaktif terhadap air.
● Bentuk tidak berubah dikarenakan 
    pengembangan siklus basah/kering.
● Kembali ke bentuk semula setelah 
   pengembangan dan ekspansi.

● Pengembangan tidak ekstrim sehingga 
   mencegah pengembangan selama curing 
   beton.
● Sangat efektif untuk area basah.

DATA TEKNIS

| Suhu Pemasangan | 30C - 50C |
| --- | --- |
| Tingkat Kekerasan | 40 – 50 |
| Tensile Strength | 20 kg/cm2 |
| Perpanjangan | 450% |
| Pengembangan pada 1 hari | 20% |
| 3 hari | 100% |
| 15 hari | Min 300% |
| Ukuran | 5 mm x 20 mm |

PEMASANGAN PRODUK
Dasar pemasangan
Sambungan beton harus dipersiapkan sebelumnya untuk tempat pemasangan EsteProof SW 205. Permukaan yang akan dipasang harus rata, bersih, kering sempurna dan keras.

ESTEPROOF SW 205
Waterstop Polymer Karet Yang bisa Mengembang

Bentuk dari sambungan beton disarankan seperti:
Ukuran grooving adalah 20mm x 3mm dan harus bersih dari debu, minyak, keras dll sebelum pemasangan EsteProof SW 205.

PEMASANGAN
EsteProof SW 205  dipasang di permukaan dengan menggunakan primer khusus. Permukaan tidak boleh ada air atau lembab saat pemasangan. Lindungi dari genangan air kalau perlu dibuatkan saluran air keluar untuk pengembangan ketika berhubungan dengan air.

KEMASAN
EsteProof SW 205 dikemas dalam bentuk gulungan berisi 20 m1/roll dan dikemas 10 roll dalam saru dus.

PENYIMPANAN 
EsteProof SW 205 harus disimpan didaerah yang benar-nemar kering, terhindar dari hujan dan genangan air dan dapat disimpan hingga 12 bulan.

KESEHATAN DAN KEAMANAN
EsteProof SW 205 tidak berbahaya bagi kulit dan kesehatan dan juga tidak mudah

terbakar, akan tetapi tidak boleh termakan.