ESTEPROOF TM

Lembaran Kedap Air Sistem Bakar

(Torched-on Waterproofing Membrane)

KETERANGAN

ESTEPROOF TM adalah lembaran kedap air dengan ketebalan 3 mm berwarna hitam untuk dilapiskan dengan cara dipanaskan hingga meleleh ke permukaan beton dan strukturnya tidak dapat ditembus air.

Digunakan terutama untuk melindungi struktur beton yang luas seperti atap beton, basement, tangki air, kolam renang, terowongan, dan lainnya.

Untuk area yang sempit dan rumit seperti kamar mandi, penggunaan bahan kedap air dari semen ESTEPROOF TM  	dapat digunakan sebagai alternative.

KOMPOSISI BAHAN

ESTEPROOF TM dibuat dari bitumen yang telah dimodifikasi dengan resin khusus, penstabil dan antioksidan dan diperkuat dengan serat polyster tidak ditenun (non woven polyster fabric) 200 gram/m²

KEUNGGULAN

- Tidak terpengaruh cuaca dan suhu, aman digunakan di daerah terbuka

- Penggunaan serat polyster yang tinggi menambah ketahanan terhadap gaya tarik.

- Cepat dan praktis dalam pemasangannya.

- Ketebalan yang terjamin karena dibuat di pabrik dengan mesin khusus mengurangi resiko ketidak teraturan akibat aplikasi di lapangan.

TECHNICAL DATA

| Kuat tarik ( Tensile) Arah memanjang Arah melintang | 1140 N / 5 cm 790 N / 5 cm |
| --- | --- |
| Perpanjangan (Elongation) Arah memanjang Arah melintang | 54 % 59 % |
| Ketahanan Sobek | 200 N |
| Ketahanan Tumbuk | L 4 |  |
| Kuat Sambungan Arah memanjang Arah melintang | 1000 N / 5 cm 750 N / 5 cm |  |
| Absorpsi | 0.12 % |  |
| Titik Leleh | 150° C |  |

APPLIKASI

1. PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan harus bersih, rata, agak halus (tidak ada tonjolan) dan bebas dari segala jenis kotoran terutama minyak, oli, ataupun curring compound.

- Permukaan dilapisi dahulu oleh primer yang berbahan dasar bitumen seperti ESTEBITUMEN dengan dosis 5 m² / kg tergantung porositas beton.

- Biarkan primer kering 16 – 24 jam tergantung cuaca.

ESTEPROOF TM

Lembaran Kedap Air Sistem Bakar

(Torched-on Waterproofing Membrane)

2.      PERALATAN

- Alat pemanas khusus berbentuk batang dengan bukaan seperti kompor di ujungnya.

- Tabung gas dengan selang dengan panjang secukupnya.

- Pisau pemotong ( cutter) dan roskam (trowel) untuk membentuk ujung-ujung.

3.     PEMASANGAN

- Gulungan ESTEPROOF TM dibuka dan di gelar tepat diarea yang akan dipasangkan waterproofing.

- Penumpukan lembaran (overlap) untuk penyambungan dilakukan sepanjang 7,5 cm untuk arah melintang dan 10 cm untuk arah memanjang.

- Gulungan kemudian digulung kembali ke salah satu arah dan kemudian mulai dipanaskan dengan menyemburkan api melalui alat pemanas khusus sambil kembali dibuka perlahan-lahan.

4.     PERLINDUNGAN

- ESTEPROOF TM yang telah dipasang sebaiknya tetap dilindungi oleh lapisan plesteran minimal 4 cm.

- Untuk hasil yang lebih baik , plesteran dicampur dengan polypropylene fiber atau ditambah wire mesh dan kemudian dipotong pada modul 4 m x 4 m untuk mengurangi keretakan.

KEMASAN

ESTEPROOF TM di kemas dalam bentuk gulungan (roll) dengan panjang 10 m dan lebar 1 m.

PENYIMPANAN

ESTEPROOF TM memiliki masa layak pakai paling sedikit 12 bulan, asalkan disimpan tanpa kerusakan di tempat yang sejuk dan kering.

KESEHATAN DAN KEAMANAN

ESTEPROOF TM tidak berbahaya untuk kulit, tetapi hindari dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Lihat lembaran keamanan bahan untuk informasi lebih jauh.