ESTEPROOF WA
Bahan Kedap Air Secara Integral Untuk Beton dan Screed

KETERANGAN
EsteProof WA adalah bahan tambahan untuk beton, screed, didesain untuk membuat kedap air, tahan terhadap tekanan air sampai 10 bar. Terjadinya butiran Kristal yang  
tidak bias dipecahkan 
dengan air sehingga
membuat beton ,
screed menjadi  kedap
air. Material ini akan
menyebabkan timbul-
nya butiran kristal 
yang akan menahan tekanan air, adanya pengurangan jumlah air, dan peningkatan workabilitas beton. Cocok untuk pemakaian diwaterproofing mass concrete yang biasanya sulit jika menggunakan material waterproofing membrane seperti slab dan dinding basment, tangki air, saluran tunnel bawah tanah, saluran kabel dll. Juga efektif digunakan untuk screed luar ruangan dan adukan untuk dinding vertical dirumah tinggal dan apartmen, dll.

KOMPOSISI
EsteProof WA adalah bahan penstabil berupa sintetik ester, kombinasi dengan lignosulphonate sebagai penurunan kadar air.

KEUNGGULAN
● Meningkatkan workabilitas beton
● Tidak akan mempercepat atau

memperlambat setting beton
● Meningkatkan kepadatan dan mutu 
    beton
● Peningkatan daya lekat untuk adukan 
   atau screed. Tidak beracun dan bias 
   digunakan untuk tangki air minum
● Tidak berpengaruh terhadap tulangan 
    beton
● Bebas klorida

DATA TEKNIS

| Berat Jenis | 1.09 |
| --- | --- |
| Peningkatan Mutu Beton 7 hr 28 hr | 25 % 25 % |
| Pengurangan absorpsi | 78 – 90 % |
| Warna | Coklat |

Catatan :
● Peningkatan mutu beton dicapai pada    
   pengurangan air 10% dan mengikuti 
   slump yang sama seperti desain slump 
   asli.
● Pengurangan absorpsi dibandingkan   
   dengan hasil beton normal, dengan 
   desain mutu beton 225 kg/ cm2

PENCAMPURAN
EsteProof WA dicampurkan ke dalam mixer beton bias dengan menggunakan pompa tekanan atau manual setelah beton normal sampai lokasi.

Beton : 
Kadar air dari campuran beton akan menurun sekitar 5 – 10% tergantung jumlah EsteProof WA yang ditambahkan. Pengurangan air dilakukan dilokasi

ESTEPROOF WA
Bahan Kedap Air Secara Integral Untuk Beton dan Screed

pembuatan beton (batching plant)
direkomendasikan untuk menurunkan slump dari 120±20 mm menjadi 80±20 mm tanpa mengurangi jumlah semen. Penambahan EsteProof WA dilokasi proyek sesaat sebelum dituang, slump yang diharapkan adalah 140±20 mm.

Dosis yang disarankan bervariasi dari 2 sampai 8 liter/m3 beton, tergantung dari mutu beton, suhu lingkaran, presentasi material halus yang dipakai waktu perjalanan dll.

Screed dan Adukan : 
Pemakaian EsteProof WA adalah 0.5 liter per 50 kg semen. Campurkan EsteProof WA kedalam air (yang akan dipakai untuk campuran beton) jangan langsung ke semen. Jumlah air disesuaikan untuk mendapatkan workabilitas yang diinginkan.

KEMASAN
EsteProof WA  disediakan dalam kemasan 20 liter pail dan 200 liter drum.

PENYIMPANAN
EsteProof WA memiliki masa layak pakai paling tidak 12 bulan, asalkan belum dibuka dan disimpan dalam tempat sejuk dan kering.

KESEHATAN DAN KEAMANAN
EsteProof WA tidak mengandung zat berbahaya yang memerlukan pelabelan. Tetesan kekulit sebaiknya dicuci dengan

air. Sebaiknya pelindung kulit seperti sarung tangan tetap digunakan, dengan pertimbangan beberapa orang mungkin alergi terhadap bahan kimia tertentu.